**Технічні характеристики до виробу вікон**

Металопластиковий профіль відповідає вимогам діючого ДСТУ-Б.В: 2.6-15:2011 із змінами,

-монтажна глибина 70мм;

-кількість камер – 5,зовнішня

 пакет енергозберігаючий з аргоном ,

-товщина стінки 2,7мм

-армування 1,5мм

Склопакет відповідає вимогам діючого ДСТУ-Б EN 1279-1:2013, формула склопакета 4\*12\*4\*14Ar\*4i

Коефіцієнт опору теплопередачі вікон відповідає вимогам діючого ДБН В.2.6-31:2006 із змінами від 01.07.2013р., для кліматичної зони 1 відповідає 0,75 м2 К/Вт.

Фурнітура- стальна, цільна, відкривання стулок в 2-х площинах.

Відлив білий .

Протокол сертифікаційних випробувань блоку віконного.

1400

мм

 5280мм